# Zelfdragende dakgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: GI / GSI / GHI / GNI / GVI

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatiekern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7 / 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Plafondgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: GIP / GSIP / GHIP / GNIP / GVIP

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatiekern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Goten met binnenbeugel

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Type GBB 95 / GBB145 / GBB195 / GBB245

Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels

Lengte: Maximale lengte 16 meter uit één stuk

Breedte: Maximale plaatuitslag 600 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),  
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Beugelgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Type 6 / 8 / 21 / HR18 / V28 / M44 / B44 / Jumbo

Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal i.c.m. gootbeugels

Lengte: Maximale lengte type 6 / 8 / 21 / HR18 is 30 meter uit één stuk

Maximale lengte type V28 / M44 / B44 / Jumbo is 16 meter uit één stuk

Breedte: Maximale plaatuitslag 600 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-3105

Materiaaldikte: 0,7 / 1,0 / 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Luifels

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: LA / LI / LNI / LUNP / LVI

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 0,7 / 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006), grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Hemelwaterafvoeren

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium hemelwaterafvoer

Lengte: 3000 mm en 6000 mm

Model: Vierkant en Rond

Maatvoering/diameter: 80 en 100 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-6060

Materiaaldikte: 2,0 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Windveren

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium windveer

Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 750 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Dakranden

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium dakrand

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Kaders

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium kader

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Gevelbanden

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium gevelband

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7/1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Afdekkers

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium muurafdekker

Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal bevestigd m.b.v. klangen, vlak of voorzien van vuilkeerrand. Diagonale afdekkers voorzien van waterbrekers.

Lengte: Maximaal 8 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatuitslag 600 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Boeidelen

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium boeideel

Uitvoering: Aluminium plaatmateriaal

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 750 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Dagkantafwerking

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium dagkantafwerking

Uitvoering: Aluminium bandmateriaal

Lengte: Maximaal 4 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 600 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),  
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Panelen

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium paneel

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern

Lengte: Maximaal 3,8 meter.

Breedte: Maximaal 1400 mm.

Paneeldikte: 22 / 32 / 42 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7 / 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),   
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)

# Zakgoten

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Zakgoot U-model of v.v. schuine zijde(s)

Uitvoering: Sandwichelement van aluminium plaatdelen voorzien van EPS isolatie kern

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: Binnen-/buitenzijde: 0,7 / 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006)  
of grijs (≈RAL7036)

# Verholen en variabele goten

Fabricaat: Meilof Riks bv

Type: Aluminium verholen of variabele goot

Uitvoering: Aluminium bandmateriaal

Lengte: Maximaal 16 meter uit één stuk, hierna dilatatie

Breedte: Maximale plaatbreedte 1500 mm.

Materiaalsoort: Aluminiumlegering EN AW-5754

Materiaaldikte: 0,7 / 1,2 mm.

Kleur: wit 14N8 (≈RAL9010), crème (≈RAL9001), zilver (≈RAL9006),  
grijs (≈RAL7036) of antraciet (≈RAL7016)